四川理工学院课程实施大纲

课程名称: 土木工程材料

授课班级：土木工程

任课教师：杨霞

工作部门：土木工程学院

联系方式：13438519062（65618）

四川理工学院 制

2017年2月

四川理工学院本科课程实施大纲

《土木工程材料》课程实施大纲

基本信息

课程代码： 课程名称：土木工程材料 学 分：2 总 学 时：32 学 期：1 上课时间：2016—2017学年第二期 上课地点：四川理工学院汇南教学楼 答疑时间和方式：课前、课间答疑，电话答疑，邮件答疑或 QQ 答疑 答疑地点：上课的教室，教师办公室，网络及电话 授课班级：15级给排水 任课教师：杨霞 学 院：土木工程学院 邮 箱：568173939@qq.Com 联系电话：13438519062（65618）

目  录

1．教学理念1

2．课程介绍

2.1课程的性质

2.2课程在学科专业结构中的地位、作用

2.3课程的历史与文化传统

2.4课程的前沿及发展趋势

2.5课程与经济社会发展的关系

2.6课程内容可能涉及到的伦理与道德问题

2.7学习本课程的必要性

3．教师简介

3.1教师的职称、学历

3.2教育背景

3.3研究兴趣（方向）

4．先修课程

5．课程目标

6．课程内容

6.1课程的内容概要

6.2教学重点、难点

6.3学时安排

7.课程实施

7.1教学单元一

7.1.1教学日期

7.1.2教学目标

7.1.3教学内容（含重点、难点）

7.1.4教学过程

7.1.5教学方法

7.1.6作业安排及课后反思

7.1.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.1.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.2教学单元二

7.2.1教学日期

7.2.2教学目标

7.2.3教学内容（含重点、难点）

7.2.4教学过程

7.2.5教学方法

7.2.6作业安排及课后反思

7.2.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.2.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.3教学单元三

7.3.1教学日期

7.3.2教学目标

7.3.3教学内容（含重点、难点）

7.3.4教学过程

7.3.5教学方法

7.3.6作业安排及课后反思

7.3.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.3.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.4教学单元四

7.4.1教学日期

7.4.2教学目标

7.4.3教学内容（含重点、难点）

7.4.4教学过程

7.4.5教学方法

7.4.6作业安排及课后反思

7.4.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.4.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.5教学单元五

7.5.1教学日期

7.5.2教学目标

7.5.3教学内容（含重点、难点）

7.5.4教学过程

7.5.5教学方法

7.5.6作业安排及课后反思

7.5.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.5.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.6教学单元六

7.6.1教学日期

7.6.2教学目标

7.6.3教学内容（含重点、难点）

7.6.4教学过程

7.6.5教学方法

7.6.6作业安排及课后反思

7.6.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.6.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.7教学单元七

7.7.1教学日期

7.7.2教学目标

7.7.3教学内容（含重点、难点）

7.7.4教学过程

7.7.5教学方法

7.7.6作业安排及课后反思

7.7.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.7.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.8教学单元八

7.8.1教学日期

7.8.2教学目标

7.8.3教学内容（含重点、难点）

7.8.4教学过程

7.8.5教学方法

7.8.6作业安排及课后反思

7.8.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.8.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.9教学单元九

7.9.1教学日期

7.9.2教学目标

7.9.3教学内容（含重点、难点）

7.9.4教学过程

7.9.5教学方法

7.9.6作业安排及课后反思

7.9.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.9.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.10教学单元十

7.10.1教学日期

7.10.2教学目标

7.10.3教学内容（含重点、难点）

7.10.4教学过程

7.10.5教学方法

7.10.6作业安排及课后反思

7.10.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.10.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.11教学单元十一

7.11.1教学日期

7.11.2教学目标

7.11.3教学内容（含重点、难点）

7.11.4教学过程

7.11.5教学方法

7.11.6作业安排及课后反思

7.11.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.11.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.12教学单元十二

7.12.1教学日期

7.12.2教学目标

7.12.3教学内容（含重点、难点）

7.12.4教学过程

7.12.5教学方法

7.12.6作业安排及课后反思

7.12.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.12.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.13教学单元十三

7.13.1教学日期

7.13.2教学目标

7.13.3教学内容（含重点、难点）

7.13.4教学过程

7.13.5教学方法

7.13.6作业安排及课后反思

7.13.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.13.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.14教学单元十四

7.14.1教学日期

7.14.2教学目标

7.14.3教学内容（含重点、难点）

7.14.4教学过程

7.14.5教学方法

7.14.6作业安排及课后反思

7.14.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.14.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.15教学单元十五

7.15.1教学日期

7.15.2教学目标

7.15.3教学内容（含重点、难点）

7.15.4教学过程

7.15.5教学方法

7.15.6作业安排及课后反思

7.15.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.15.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

7.16教学单元十六

7.16.1教学日期

7.16.2教学目标

7.15.3教学内容（含重点、难点）

7.16.4教学过程

7.16.5教学方法

7.16.6作业安排及课后反思

7.16.7课前准备情况及其他相关特殊要求

7.16.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

8．课程要求

8.1学生自学要求

8.2课外阅读要求

8.3课堂讨论要求

8.4课程实践要求

9．课程考核

9.1出勤（迟到、早退等）、作业、报告等的要求

9.2成绩的构成与评分规则说明

9.3考试形式及说明

10．学术诚信

10.1考试违规与作弊处理

10.2杜撰数据、信息处理等

10.3学术剽窃处理等

11．课堂规范

11.1课堂纪律

11.2课堂礼仪

12．课程资源

12.1教材与参考书

12.2专业学术著作

12.3专业刊物

12.4网络课程资源

13．教学合约

13.1教师作出师德师风承诺

13.2阅读课程实施大纲，理解其内容

13.2同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望

14．其他说明

- 教学理念

大学教育围绕一个“育人目标”核心，着眼于人的全面发展需要，重点培养学生的自学 能力、实践能力和创新能力。即以学生为“中心”，教师为“主体”的教与学的关系。在具 体的教学中，以“课”为教学活动单位，将学生能力锻炼作为核心，遵循理论联系实际、学 以致用和因材施教的原则，使学生在循序渐进的教学过程中短时、优效地获得系统的科学知 识。

学好一门专业基础课程，必须理清思路，对整个学习过程进行合理的规划。 除了掌握基本知识和基本理论以外，更重要的还需要把相关的重要研究成果融入课程体系 中，并结合典型案例，形成科学的、系统的内容架构。在学时允许的条件下，通过介绍课程相关的最新研究成果以及研究成果的应用实例，进一步拓展视野，充实学习内容，深化 课程认识，为后续课程的学习和今后的工作打下扎实的基础。

本门课程是学生接触的第一门专业基础课，在课程教学中我将综合运用引导、提问、归纳、演示、练习以及案例分析等多种教学方法，同时结合自身的研究，以充分调动学生的学习热情。特别是要学生理解和掌握不同成分、结构、组织对材料性能的影响，不同工程背景和使用环境下如何选用合适的材料，使学 生通过积极的思维、操作、演练，主动地获取知识，确保学生学有所得。在上课形式上，运 用多媒体教学手段，方便对新近前沿研究领域、成果的介绍，以实现良好的教学效果。

2．课程介绍

2.1课程的性质

《土木工程材料》课程为土木工程类专业的专业基础课。本课程的目的是为学习建筑设计、建筑施工、结构设计专业课程提供建筑材料的基本知识，并为今后从事专业技术工作能够合理选择和使用建筑材料打下基础。

本课程的任务是使学生获得有关建筑材料的性质与应用的基本知识和必要的基本理论，并获得主要建筑材料试验的基本技能训练。

2.2课程在学科专业结构中的地位、作用

为学习建筑设计、建筑施工、结构设计专业课程提供建筑材料的基本知识，并为今后从事专业技术工作能够合理选择和使用建筑材料打下基础。

2.3课程的历史与文化传统

土木工程是一门古老而新兴的科学，它推动了整个人类社会的前进和发展，而土木工程材料构筑了整个土木工程的基础，是推动土木工程不断优越的不竭动力。从传统的土木工程材料到近现代的土木工程材料，他们一代又一代默默地替换着，淘汰着，又一代一代地发展着。随着新型、高性能、节能、环保建筑材料的发展，必将把土木工程推上一个新的里程牌。我们要深入地了解土木工程材料，让他们更好的发挥优点服务土木工程建设，服务人类社会。

2.4课程的前沿及发展趋势

随着人类文明及科学技术的发展，土木工程材料的不断进步与改善。现代土木工程中，尽管传统的土、石等材料的主导地位已逐渐被新型材料所取代。目前，水泥混凝土、钢材、钢筋混凝土已是不可替代的结构材料;新型合金、陶瓷、玻璃、有机材料及其他人工合成材料各种复合材料等在土木工程折中占有愈来愈重要的位置。土木工程材料发展趋势是大力发展高性能、高耐久性、节能、环保、可持续性的材料，减少环境污染，保护环境，使之更好为我们服务。

2.5课程与经济社会发展的关系

建筑材料的发展，关系到国民经济各个部门的建设速度和规模生产，而且直接影响人民居住条件的改善与提高。在建筑工程中，建筑材料费用一般要占建筑总造价的50%左右，有的高达70%。可见，建筑材料的研究与应用，意义十分重大。为了适应我国经济建设的发展需要，建筑材料的发展趋势是研制和开发高性能建筑材料和绿色建筑材料等新型建筑材料。

2.6课程内容可能涉及到的伦理与道德问题

建筑材料的好坏直接影响建筑工程质量的好坏，也与工程造价密切相关，更与建筑商利润的多少有关。近年来出现为数不少的豆腐渣工程。其原因就是为了追求高额利润，不顾材料质量好坏，偷工减料而造成的。因此，我们学习本课程要求要掌握材料的基本性能和应用，合理选材，是我们个工程质量达到标准。

2.7学习本课程的必要性

学习本课程在于使学生掌握主要土木工程材料的性质、用途、制备和使用方法以及检测和质量控制方法，并了解土木工程材料性质与材料结构的关系，以及性能改善的途径。通过本课程的学习，应能针对不同工程合理选用材料，并能与后续课程密切配合，了解材料与设计、施工之间的相互。

3．教师简介

3.1教师的职称、学历

讲师；大学本科

3.2教育背景

1986年毕业于重庆大学工程物理专业

3.3研究兴趣（方向）

建筑材料方向

4．先修课程

土木工程材料在大学物理、理论力学、材料力学课程的基础上开设的。

5．课程目标

通过本课程的学习,学生应该了解材料具备哪些基本性质，并能正确计算常见的性能指标；掌握建筑石材、石灰、石膏、水玻璃、水泥、混凝土、砂浆、建筑钢材、防水材料、绝热材料和吸声材料等材料的基本性能和应用以及在应用时要注意的事项。学会常用材料的检测方法及实验数据的处理，为后续课程和今后从事建筑行业打下必要的基础。

6．课程内容

6.1课程的内容概要

《土木工程材料》工程课程授课内容包括绪论、第一章材料的基本性质、第二章建筑石材、第三章、无机气硬性胶凝材料；第四章、水泥；第五章、混凝土；第六章、建筑砂浆；第七章、墙体材料和屋面材料；第八章、金属材料；第九章、有机高分子材料；第十章、防水材料；第十一章、木材及其制品；第十二章、建筑装饰材料；第十三章、绝热材料和吸声材料。

各部分教学内容及教学要求如表1 所示。

表 1 《土木工程材料》课程的内容概要

| 章节 | 教学内容 | 教学要求 |
| --- | --- | --- |
| 绪论 | 1.概述 2.土木工程材料在土木工程中的地位 3.土木工程材料的分类 4.土木工程材料的发展趋势 5.土木工程材料的标准化 6.学习本课程的主要目的和基本要求 | 1.掌握土木工程材料的概念及分类。 2.了解土木工程材料在建筑业中的地位和发展概况。 3.了解本课程的学习内容和方法。 |
| 第一章 材料的基本性质 | 1.材料的基本物理性质 2.材料与水有关的性质 3.材料的基本力学性质 4.材料的热工、声学、光学性质及耐久性 5.材料的组成、结构与构造及对材料性质的影响 | 1.掌握材料基本性质中各指标的含义 2.掌握材料与水有关的性质 3.掌握影响材料检测结果的主要因素 4.了解材料的热工性质、弹性和塑性 5.了解材料的脆性与韧性、硬度和耐磨性 6.了解耐久性的基本概念 |
| 第二章 建筑石材 | 1.岩石的组成与分类 2.土木工程中常用的岩石及其加工类型 3.石材的技术性质 性、抗钻性 4.天然石材的破坏及防护 | 1.掌握天然石材的物理性质和力学性质 2.掌握花岗石、大理石和石灰石的特性和应用 3.了解其他岩石 4.了解建筑石材的选用原则 |
| 第三章 无机气硬性胶凝材料 | 1.概述 2.石灰 3.石膏 4.水玻璃 | 1.掌握胶凝材料的分类 2.掌握胶凝材料的特性和应用原则 3.掌握建筑石膏、建筑石灰与水玻璃的特性与应用 4.了解建筑石膏、建筑石灰与水玻璃的原材料、生产 5. 了解建筑石膏、建筑石灰与水玻璃的水化与硬化 6.了解建筑石灰、建筑石膏的技术标准 |
| 第四章 水泥 | 1.酸盐水泥 2. 硅酸盐水泥的腐蚀与防止 3. 掺混合材的硅酸盐水泥 4. 特性水泥和专用水泥 | 1.掌握通用硅酸盐水泥的组成材料及其特性 2.掌握通用硅酸盐水泥的水化产物、性能 3.掌握通用硅酸盐水泥的选用、技术性能 4. 掌握通用硅酸盐水泥的主要技术指标的检测方法 5.掌握水泥石的腐蚀的基本原因与防治的措施 6.了解通用硅酸盐水泥的生产工艺 7.了解通用硅酸盐水泥的水化机理、包装于储存 8.了解其他品种水泥的主要现在和使用特点 |
| 第五章 混凝土 | 1.概述： 2.普通混凝土的基本组成材料 3.普通混凝土的主要技术性质 （1）凝土拌和物的和易性： （2）混凝土的强度 （3）混凝土的变形性能 - 混凝土的耐久性 4.混凝土的外加材料 5.普通混凝土的质量控制： 6.普通混凝土的配合比设计 7.其他品种混凝土 | 1.掌握普通混凝土组成材料的技术要求 2.掌握普通混凝土的常用技术指标的测定 3.掌握普通混凝土的和易性及其测定与调整 4.熟练掌握普通混凝土的力学性质 5.熟练掌握普通混凝土的变形性能与耐久性 6.掌握普通很容易配合比设计的方法 7.了解混凝土的定义、分类及优缺点 8.了解其他混凝土 9.了解混凝土技术的新进展及其发展趋势 |
| 第六章 建筑砂浆 | 1.砌筑砂浆 2.抹面砂浆 3.特种砂浆 | - 掌握建筑砂浆的组成材料及其技术要求 2.掌握建筑砂浆的和易性与强度等技术性质及其检测方法 3.了解砌筑砂浆配合比设计方法 4.了解抹面砂浆和其他砂浆的配制方法与应用 |
| 第七章 墙体材料和屋面材料 | 1.墙体材料 - 砌墙砖 - 砌块 （3）墙用板材 2.屋面材料 | 1.熟悉墙体材料的分类 2.重点掌握烧结砖的分类和技术性能 3.掌握非烧结砖分类和技术性能 4.熟悉砌块的分类和技术性能 5.熟悉墙用板材分类和技术性能 |
| 第八章 金属材料 | 1.钢材的冶炼和分类： 2.钢材的分类： 3.材的组织和化学成分 4.钢材的力学性能 5.焊接性能 6.冷加工时效及其应用 7.主要钢种： 8.钢筋混凝土用钢筋 9.钢结构用钢材 10.钢材的锈蚀与防止 11.其他金属材料 | 1.熟悉钢材的分类 2.掌握钢材的主要技术性能 3.重点掌握钢材的拉伸性能 4.熟悉钢材的化学成分对钢材性能的影响 5.掌握钢材冷加工及时效 |
| 第九章 有机高分子材料 | 1.合成高分子化合物的基本知识 2.建筑塑料 3.胶粘剂 | 1.了解高分子化合物分类 2.熟悉高分子化合物基本性能 3.熟悉建筑塑料的特性 4.了解塑料的组成 5.熟悉常用塑料 6.熟悉胶粘剂基本知识 |
| 第十章 防水材料 | 1.石油沥青 2.煤沥青 3.改性石油沥青 4.防水涂料 5.防水卷材 6.密封材料 | 1.掌握常见防水材料卷材的技术性能与应用 2.了解防水材料的基本要求与分类 3.了解防水涂料的分类及常见产品的性能 4.了解密封材料的分类及常见产品的性能 |
| 第十一章 木材及其制品 | 1.木材的分类及构造 2.木材的物理力学性 3.木材的防腐和防火 4.木材的综合利用 | 1.掌握木材的主要性质 2.了解木材的分类和构造 3.了解建筑中常用木材 4.了解木材制品和木材的防腐与防火 |
| 第十二章 建筑装饰材料 | 1.装饰材料的基本要求及选用 2.装饰材料的基本要求 3.材料的选用 4.常用装饰材料 | 1.了解装饰材料的基本要求 2.了解常用装饰材料的特性与应用 |
| 第十三章 绝热材料和吸声材料 | 1.绝热材料 2.常用绝热材料 3.吸声和隔声材料 | 1.掌握绝热材料和吸声材料的作用机理 2.了解常用绝热材料的性能与特性 3.了解绝热材料的选用及其基本要求 4.了解吸声材料的类型及其结构形式 5.了解吸声材料的选用及安装注意事项 |

6.2教学重点、难点及学时安排

《土木工程材料》课程教学重点、难点如表2所示。

表 2 土木工程材料课程教学重点、难点

| 章节 | 参考学时 | 教学重点难点 |
| --- | --- | --- |
| 绪论 | 2 | 重点 1.土木工程与材料的关系； 2.土木工程对材料的基本要求； 3.土木工程材料的发展趋向。 难点 理解土木工程材料性能对于工程质量控制的意义以及学好土木工程材料课的重要性。 |
| 第一章 材料的基本性质 | 4 | 重点 1.材料的基本物理性质 2.材料与水有关的几个性质，包括亲水性与憎水性、吸水性与吸湿性、耐水性抗冻性与抗渗性。 难点 理解材料的组成和结构及构造对材料各方面性质的影响，如材料孔结构对材料抗冻性、抗渗性、力学性能及其它性能的影响规律。 本章内容为考核的重点。 |
| 第二章 建筑石材 | 2 | 重点 1.石材的应用范围 2. 石材的分类；3.石材的技术性质，主要是物理性质、力学性质和加工性质。 难点 不同种类石材的选用原则。 |
| 第三章 无机气硬性胶凝材料 | 2 | 重点 1.气硬性胶凝材料的性能特点 2.石膏、石灰的原料、生产工艺、技术性质、尤水化硬化特点。 难点 1.气硬性胶凝材料的水化硬化特点； 2.气硬性胶凝材料的应用范围。 |
| 第四章 水泥 | 4 | 重点 1.硅酸盐水泥熟料的矿物组成、水化反应、水化产物、水化硬化特点、技术要求、水泥石的腐蚀以及硅酸盐水泥的特性和应用 2.水泥混合材种类，活性混合材的水化特点 3.矿渣硅酸盐水泥的二次水化反应 4.6种水泥的性能特点及应用范围。 难点 硅酸盐水泥的水化反应，水化产物对水泥石性能的贡献。 本章内容为考核的重点。 |
| 第五章 混凝土 | 8 | 重点 1.混凝土的基本组成材料对混凝土性能的影响 2.混凝土的各阶段的性能（凝结硬化前的和易性，硬化后的强度、变形性能、耐久性等）及其影响因素 3.混凝土的配合比设计与调整。 难点： 1.混凝土和易性与强度的关系 2.强度的影响因素， 3.混凝土的变形及其影响因素 4.混凝土质量控制。 本章内容为考核的重点。 |
| 第六章 建筑砂浆 | 2 | 重点 1．砌筑砂浆的组成材料、和易性、强度及强度等级； 2．抹面砂浆的组成材料、分层施工法； 难点 1．吸水基底对砂浆强度的影响； 2．砌筑砂浆的强度与强度等级之间的关系。 |
| 第七章 墙体材料和屋面材料 | 2 | 重点 1.各种烧结砖的分类和基本技术性能 2.普通混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的基本性能和应用 难点 1.不同类型烧结砖的原材料和基本性能的差异 2.烧结砖的耐久性和质量等级；常用砌块与烧结砖之间基本性能的差异以及应用过程中需要注意的问题。 |
| 第八章 金属材料 | 4 | 重点 1.钢的分类和主要建筑钢材，钢的冶炼。 2.建筑钢材的抗拉性能、冷弯性能、冲击性能、硬度、耐疲劳性能。 3.建筑钢材的晶体组织和化学成分、钢材的热加工与冷加工。 4.建筑钢材标准与选用.。 难点 1.建筑钢材的力学性能。 2.建筑钢材的冷加工与强化。 本章内容为考核的重点。 |
| 第九章 有机高分子材料 | 自学 | 重点 1.有机高分子化合物的基本类型、特性及应用 2.建筑塑料和涂料的组成、性能及应用。 难点 1.有机高分子化合物合成方法，特性及合理选用。 本章内容不作为考核的重点。 |
| 第十章 防水材料 | 4 | 重点 1.石油沥青的组分、技术性质，牌号的划分以及选用。 2.石油沥青与煤沥青的区别。 3.防水涂料和防水卷材的选用。 难点： 1.石油沥青的技术性质及牌号的划分，合理选用石油沥青 |
| 第十一章 木材及其制品 | 自学 | 重点 1.木材的各向异性特性，含湿量对木材各项性能的影响；2.木材的防腐与防火，现代木材防腐与防火技术的发展。 难点 - 掌握木材特性并能够合理选用木材。 本章内容不作为考核的重点。 |
| 第十二章 建筑装饰材料 | 自学 | 重点 1.装饰材料的基本要求 2.常用常用装饰材料的特性与应用 难点 1.常用常用装饰材料的特性与应用 本章内容不作为考核的重点。 |
| 第十三章 绝热材料和吸声材料 | 自学 | 重点 - 不同类型绝热材料的绝热机理 - 无机与有机材料的绝热材料的基本类型、性能及其影响因素以及现代隔热技术的发展。 难点 - 提高材料绝热性能的思路和技术途径 - 合理选用绝热材料和吸声、隔声材料 |

7.课程实施

7.1教学单元一（2学时）

7.1.1教学日期

（1次/32）

7.1.2教学目标

1.掌握土木工程材料的概念及分类。

2.了解土木工程材料在建筑业中的地位和发展概况。
3.了解本课程的学习内容和方法。

7.1.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1．土木工程材料及其分类。

2.土木工程材料发展概况。

3.土木工程材料及其应用的技术标准。

4.课程的目的、任务及基本要求

重点：

1.土木工程材料的定义和分类

2.土木工程材料科学的发展趋势

3.本课程的目的及基本要求

难点：

1.土木工程材料性能对于工程质量控制的意义

2.学好土木工程材料课的重要性。

7.1.4教学过程

第一次上课先自我介绍，告诉同学们我的电话号码和qq号。接下来介绍本课程的课堂纪律，课程的性质、基本内容和在本专业的地位和作用。

本讲开始首先出示我国从古至今由不同材料修建的典型建筑，是学生对本课程有一个基本的了解。

1．土木工程材料是土木工程的物质基础（图片）

2.土木工程材料的分类（讲授）

3.土木工程材料的发展历程

4.土木工程材料的发展趋势

5.土木工程材料课程的目的、任务和学习方法

6.土木工程材料的标准化

考核方法：    平时成绩（作业、出勤、课堂练习）      30％

考试成绩                              70％

参考资料

《建筑材料》 符芳编著   东南大学出版社

《建筑材料》 王世芳编著  武汉大学出版社

《土木工程材料》 苏达根编著  高等教育出版社

《土木工程材料》彭小芹编著  重庆大学出版社

7.1.5教学方法

多媒体教学结合讲授

7.1.6作业安排及课后反思

预习材料的基本性质

7.1.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.1.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课程教材绪论部分

7.2教学单元二（2学时）

7.2.1教学日期（2次/32）

7.2.2教学目标

1.掌握堆积密度、密度及表观密度的定义、公式及其测定方法。

2.掌握孔隙率、开口孔隙率与闭口孔隙率的定义、公式及计算方法。

3.掌握空隙率的定义与计算公式。

4.掌握亲水性、憎水性、吸水性、吸湿性的概念。重点掌握质量吸水率、体积吸水率、含水率、平衡含水率、计算式及其对材料性质的影响。

5.掌握材料耐水性、抗渗性、抗冻性的概念，表示方法及其对材料的影响。

7.2.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.材料的基本物理力学性能

2.材料与水有关的性质

重点：

密度、堆积密度、表观密度、孔隙率及空隙率，各物理指标的概念、计算方法

难点：

1.密度、堆积密度、表观密度、孔隙率及空隙率，各物理指标的概念、计算方法

2.材料孔结构对材料抗冻性、抗渗性及其它性能的影响规律。

7.2.4教学过程

学习时，应从基本性质的概念入手，借助于课件中的动画，理解各概念的物理意义、记住计算公式，了解其测试方法，着重掌握相关性质的影响因素。在充分理解概念的基础上，正确掌握和运用相关公式就不再困难。

1．材料的体积组成（讲授和图例）

2.材料的密度、表观密度与堆积密度（对比法）

| 名称 | 定义 | 表达式 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。 | ρ=mv | g/cm3 |  |
| 表观密度 | 材料在自然状态下，单位体积的质量。 | ρ0=mvo | ㎏/m3或g/cm3 |  |
| 堆积密度 | 材料在堆积状态下，单位体积的质量。 | ρ0'=mv0' | ㎏/m3 |  |

提问：对于某一种材料来说，其密度、表观密度和堆积密度之间的相互关系怎样？

3.密实度与孔隙率

密实度：                                    材料的密实度越大，

则强度越高、吸水率越小、导热性越大。

孔隙率

材料孔隙率的大小反映了材料的密实程度，孔隙率大，则密实度小。工程中对保温隔热材料和吸声材料，要求其孔隙率大，而高强度的材料，则要求孔隙率小。

工程上，一般通过测定材料的密度和表观密度来计算材料的孔隙率。

4.填充率与空隙率

填充率

空隙率

空隙率的大小反映了散粒材料堆积时的致密程度，与颗粒的堆积状态密切相关，可以通过压实或振实的方法获得较小的空隙率，以满足不同工程的需要。

例题：详见教材P14例1-1

5.材料的亲水性与憎水性

6. 材料的吸水性与吸湿性

（1）吸水性

质量吸水率计算公式如下：

体积吸水率计算公式如下：
材料的吸水性与材料的孔隙率和孔隙特征有关。对于细微连通孔隙，孔隙率愈大，则吸水率愈大，闭口孔隙水分不能进去，而开口大孔虽然水分易进入，但不能存留，只能润湿孔壁，所以吸水率仍然较小。各种材料的吸水率很不相同，差异很大。

（2）材料的吸湿性

含水率：

材料的吸湿性受所处环境的影响，随环境的温度、湿度的变化而变化。当空气的湿度保持稳定时，材料中的湿度会与空气的湿度达到平衡，也即材料的吸湿与干燥达到平衡，这时的含水率称为平衡含水率。

7.材料的耐水性

材料长期在水作用下不破坏，强度也不显著降低的性质称为耐水性。材料的耐水性用软化系数表示，如下式：
KR值愈小，表示材料吸水饱和后强度下降愈大，即耐水性愈差。材料的软化系数 KR在0~1之间。不同材料的KR值相差较大，如粘土KR =0，而金属KR =1，工程中将  KR＞0.85的材料，称为耐水的材料。在设计长期处于水中或潮湿环境中的重要结构时，必须选用KR＞0.85的建筑材料。对用于受潮较轻或次要结构物的材料，其KR值不宜小于0.75。

8.抗渗性

9.材料的抗冻性

提问：为什么房屋一楼潮湿？如何解决？

7.2.5教学方法

多媒体教学结合讲授

7.2.6作业安排及课后反思

预习材料的力学性能和耐久性，作业教材P18页1、2、6、8

1．对于某一种材料来说，其密度、表观密度和堆积密度之间的相互关系怎样？

2.为什么房屋一楼潮湿？如何解决？

7.2.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.2.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材材料的性质部分

7.3教学单元三（2学时）

7.3.1教学日期（3次/32）

7.3.2教学目标

1.掌握材料耐水性、抗渗性、抗冻性的概念，表示方法及其对材料的影响。

2.掌握导热性的概念及表示方法，导热系数的物理意义，影响材料导热系数的因素。了解热容量与耐热性的概念。

3.掌握弹性变形、塑性变形及弹性模量的概念，试验条件对强度试验结果的影响，材料标号的作用及其划分方法。比强度、理论强度，冲击韧性，硬度、磨损及磨耗仅为一般了解。

4了解材料耐久性的概念。

7.3.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.材料的力学性能

2.材料的基本力学性质

3.材料的热工、声学、光学性质及耐久性

4.材料的组成、结构与构造及对材料性质的影响

重点：材料强度与强度等级的关系耐久性的概念及评定耐久性的快速试验项目。

难点：

材料孔结构对材料抗冻性、抗渗性、力学性能及其它性能的影响规律。

对材料强度的理解。耐久性的具体内容、影响因素及提高措施。

7.3.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）同种材料的密度、表观密度、堆积密度那个大？

（2）吸湿性和吸水性的指标是什么？对同种材料那个大？

2.材料的力学性质（讲授）

- 材料的强度与强度等级

- 材料的比强度

（3）材料的弹性和塑性

（4）材料的脆性和韧性

（5）硬度和耐磨性

3.材料的热工、声学、光学性质及材料的耐久性（讲授）

（1）重点讲热工性能，指标表示，影响因素，声学、光学性质略。

（2材料的耐久性

耐久性是材料在长期使用过程中抵抗其自身及环境因素长期破坏作用，保持其原有性能而不变质、不破坏的能力。侵蚀破坏作用类型包括：物理作用、化学作用、生物作用。材料的耐久性是一项重要技术性质。材料的耐久性还具有明确的经济意义。从建筑技术发展度看，各国工程技术人员已达成共识，由按耐久性进行工程设计取代按强度进行工程设计，更具有科学和实用性。

提高耐久性的措施：

提高材料本身的密实度，改变材料的孔隙构造； 降低湿度，排除侵蚀性物质； 适当改变成分，进行憎水处理，防腐处理； 做保护层，如抹灰、刷涂料。

4.材料的组成、结构与构造及其对材料性质的影响（讲授）

本知识只作简单介绍。

讨论：

（1）分析论述材料的孔隙率和孔隙特征对材料强度、抗渗性、抗冻性和吸湿性的影响。

（2）材料的化学耐久性和耐久性对建筑的使用功能有何重要意义？

7.3.5教学方法

多媒体教学结合讲授

7.3.6作业安排及课后反思

复习本节知识，预习建筑石材；作业：教材P18页3、4、7题

（1）同种材料的密度、表观密度、堆积密度那个大？

（2）吸湿性和吸水性的指标是什么？对同种材料那个大？

（3）分析论述材料的孔隙率和孔隙特征对材料强度、抗渗性、抗冻性和吸湿性的影响。

（4）材料的化学耐久性和耐久性对建筑的使用功能有何重要意义？

7.3.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.3.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材材料基本性质部分

7.4教学单元四（2学时）

7.4.1教学日期（4次/32）

7.4.2教学目标

1.了解造岩矿物、岩石的组成与性质，岩石的形成、分类。

2.掌握常用天然石材的物理性质、力学性质、工艺性质，以及各种建筑石材的应用。

3.掌握天然花岗石和大理石的性质和应用

7.4.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.土木工程中常用的岩石及其加工类型

2.石材的技术性质

3.天然石材的破坏及防护

重点：

1.天然石材的绪论和应用

2.大理石和花岗石建筑板材的应用

7.4.4教学过程

重点讲解常用建筑石材的应用及合理选材。

重点讲解常用建筑石材的应用及合理选材。

1.复习上讲知识（题问）

（1）开口孔隙率与体积吸水率有什么关系？

（2）什么是此的耐久性？通常用哪些性质来反应？

出示PPT，古代石结构建筑图片，是学生对石材有一个感性认识。

岩石的组成与分类

2.岩石的形成和分类（讲授）

- 岩石的组成

- 岩石的分类：岩浆岩、沉积岩及变质岩

3.土木工程中常用的岩石及其加工类型（讲授）

- 土木工程中常用的岩石：花岗岩、玄武岩、石灰岩、砂岩、大理岩、石英岩、片麻岩

- 石材的加工类型：砌筑用石材、板材、颗粒状石料

- 石材的选用

4.石材的技术性质（讲授与图片）

- 物理性质：密度、吸水率、耐久性、抗冻性、耐热性、导热性

- 力学性质：抗压强度、冲击韧性、硬度、耐磨性

- 工艺性质：加工性、磨光性、抗钻性

5.天然石材的破坏及防护（讲授）

(1)合理选材

(2)表明处理

提问：（1）选用天然石材应考虑哪些原则？

(2)色彩绚丽的大理石特别是红色的大理石用作室外墙柱装饰，为何过一段时间后会逐渐变色、褪色？

7.4.5教学方法

多媒体教学结合讲授

7.4.6作业安排及课后反思

复习本节知识，预习气硬性胶凝材料；作业P28页1、2、3题

7.4.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.4.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材建筑石材相关内容

7.5教学单元五（2学时）

7.5.1教学日期（5次/32学时）

7.5.2教学目标

1.掌握石灰、石膏的原料和生产过程

2.掌握石灰、石膏的技术性质及应用

3.了解水玻璃的技术性质及应用

7.5.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.建筑石膏

2.建筑石灰

3.水玻璃

重点：

1.石膏的凝结和硬化过程。建筑石膏的特性及应用。

2.过火石灰的危害及陈伏的作用。石灰的特性及应用。

3.水玻璃的硬化特点及应用。

难点：

1.气硬性胶凝材料的水化硬化特点；

2.气硬性胶凝材料的应用范围。

7.5.4教学过程

首先讲解石灰，讲清石灰的原料与生产。石灰的熟化与硬化及其特点。重点讲清过火石灰和欠火石灰的特点及其对工程的危害。在工程中的处理方法。通过工程实例分析过火石灰对工程的危害及解决方法。然后讲清石灰的特性及其应用，石灰的保存和运输。对于石膏要讲清他的原料、生产及品种，石膏的凝结和硬化及其特点，石膏的技术性质和应用。最后介绍水玻璃重点生产，凝结和硬化及其特性，在硬化是要加促硬剂，水玻璃的性质及其应用。

1. 复习上讲知识（题问）

（1）简述大理石和花岗石在应用范围

1.概述（讲授）

（1）胶凝材料的定义

（2）胶凝材料的分类

有机胶凝材料、无机胶凝材料；

气硬性胶凝材料、水硬性胶凝材料

2.石灰（讲授与工程实例分析）

- 石灰的原料与生产：

（2）过火石灰、欠火石灰

①欠火石灰：降低了石灰的利用率

②过火石灰：熟化速度慢，抹灰后容易造成墙面产生起包、开裂、隆起现象

处理方法：让含有过火石灰的石灰在石灰窖中“陈伏”一段时间，让其充分熟化

（3）石灰的熟化与硬化：特点：1）放热  2）伴有体积膨胀

方法：淋灰

（4）石灰的性质和应用

性质：保水性好、 硬化速度缓慢、强度低、硬化时体积收缩大、耐水性差

应用：  制作石灰乳涂料和砂浆、制作灰土和三合土、制作硅酸盐制品、加固含水的软土地基

（4） 石灰的保存和运输：要做到防潮、防水

工程实例分析

（1）石灰砂浆层起拱

某住宅使用石灰厂处理的下脚石灰作   粉刷。数月后粉刷层多处向外拱起，还看见一些裂缝，请分析原因。

（2）石灰的选用

现象：某工地急需配制石灰砂浆。当时有消石灰粉、生石灰粉及生石灰处理可供选用。因生石灰价格相对叫便宜，便选用，并马上加水配制石灰膏，再配制石灰砂浆。使用数月后，石灰砂浆出现众多凸出的膨胀性裂缝，请分析原因。

3.石膏（讲授与工程实例分析）

（1）原料、生产及品种；

(2)建筑石膏的凝结和硬化；

(3)建筑石膏的技术性质和应用

应用：作民用建筑的各种内墙隔板、吊顶板等、 室内装饰、 制作建筑雕塑、 生产水泥、硅酸盐建筑制品

提问：

（1）孔隙率较大在应用上，有哪些优点和缺点？

（2）为什么石膏制品的防火性好Why?

（3）工程实例：石膏饰条粘贴失效

现象：石膏粉拌水为一桶石膏浆，用以在光滑的天花板上直接粘贴，石膏饰条前后半小时完工。几天后最后粘贴的两条石膏饰条突然坠落，请分析原因。

4.水玻璃(讲授)

- 璃的凝结和硬化

（2）璃的性质和应用

应用：作为灌浆材料，加固地基、作为涂料，可提高密实性和抗风化的能力、可作为耐酸材料（拌制耐酸砂浆、耐酸混凝土，用于防腐工程）、可作为耐热材料（拌制耐热砂浆、耐热混凝土，用于高温工程）、用于堵漏抢险工程（水玻璃溶于混凝土或砂浆中，可使他们急速硬化）。

7.5.5教学方法

多媒体教学结合讲授

7.5.6作业安排及课后反思

复习本节知识，预习硅酸盐水泥；作业P39页一题1、2、3、4小题，二题，三题

（1）简述大理石和花岗石在应用范围

（2）石灰砂浆层起拱

某住宅使用石灰厂处理的下脚石灰作   粉刷。数月后粉刷层多处向外拱起，还看见一些裂缝，请分析原因。

（3）石灰的选用

现象：某工地急需配制石灰砂浆。当时有消石灰粉、生石灰粉及生石灰处理可供选用。因生石灰价格相对叫便宜，便选用，并马上加水配制石灰膏，再配制石灰砂浆。使用数月后，石灰砂浆出现众多凸出的膨胀性裂缝，请分析原因。

（4）孔隙率较大在应用上，有哪些优点和缺点？

（5）为什么石膏制品的防火性好Why?

（6）工程实例：石膏饰条粘贴失效

现象：石膏粉拌水为一桶石膏浆，用以在光滑的天花板上直接粘贴，石膏饰条前后半小时完工。几天后最后粘贴的两条石膏饰条突然坠落，请分析原因。

7.5.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.5.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材气硬性胶凝材料相关知识

7.6教学单元六（2学时）

7.6.1教学日期（6次/32学时）

7.6.2教学目标

1.硅酸盐水泥的水化反应，水化产物对水泥石性能的贡献。

2.掌握水泥石腐蚀的基本原因与防治措施。

7.6.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

酸盐水泥

重点：

1.硅酸盐水泥熟料的矿物组成、水化反应、水化产物、水化硬化特点、技术要求。

2.水泥石的腐蚀以及硅酸盐水泥的特性和应用

难点：

硅酸盐水泥的水化反应，水化产物对水泥石性能的贡献。

7.6.4教学过程

1. 复习上讲知识（提问）

（1）建筑石膏及其制品为什么适用于室内，而不适用于室外?

（2）某办公楼室内抹灰采用的是石灰砂浆，交付使用后墙面逐渐出现普通鼓包开裂，试分析其原因。欲避免这种事故发生，应采取什么措施?

（3）在没有检验仪器的条件下，欲初步鉴别一批生石灰的质量优劣，问：可采取什么简易方法?

水泥是最主要的水硬性胶凝材料，其用途广，用量大，水泥的性能和质量关系到土木工程的质量，是本课程的重点之一。

首先通过大量的工程实例的图片，介绍水泥在建筑工程中的应用，以及由于水泥质量问题而出的一些工程事故，使学生深刻体会到学习水泥的重要性。然后把水泥的基本要求介绍给大家，以便在学习中能把握重点。导入本章学习的内容。讲清硅酸盐水泥的生产及熟料矿物组成，熟料矿物组成的相对含量的变化都将导致水泥的性质的变化。熟料矿物与水发生水化反应的特性，重点介绍影响水泥凝结硬化的主要因素，硅酸盐水泥的腐蚀与防止；重点讲清硅酸盐水泥的技术性质、特性及应用。重点讲清普通水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、矿渣水泥的特点及应用，以及他们的共同点和不同点。以列表的形式总结这五中水泥的特点和应用。简单介绍通用水泥和专用水泥的特点和应用。然后进行本章知识的总结。本章知识需要讲授2次课。

2.酸盐水泥的生产：

- 生料的配制；（2）硅酸盐水泥的煅烧；（3）水泥熟料的粉磨；

3.硅酸盐水泥的组成和特性：

（1）水泥熟料的组成；（2）水泥熟料的特性；（3）硅酸盐水泥的水化；（4）硅酸盐水泥的凝结和硬化；（5）影响水泥凝结硬化的主要因素；

提问：

（1）水泥生产中为什么掺加石膏？

- 为什么强度发展与环境温、湿度有关

（3）为什么需要规定水泥的细度？

（4）为什么水泥颗粒越细，水化放热越快？

4.硅酸盐水泥的腐蚀与防止：

（1）软水的腐蚀；（2）粒子交换腐蚀；（3）膨胀性腐蚀；（4）碱的腐蚀；（5）水泥石腐蚀的防止。

5.硅酸盐水泥的技术指标

（1）密度、细度；（2）标准稠度用水量；（3）凝结时间；（4）体积安定性；（5）强度等级；（6）水化热；（7）碱含量

6.酸盐水泥的特性、应用及储存

早期强度发展快，等级高——适用于早强性工程

抗冻性好——适用与严寒地区工程

耐腐蚀性差——不宜用于软水工程

耐热性差——不宜用于高温工程

水化热大——不宜用于大体积工程

保存和运输——要做到防潮、防水（随着保存时间的延长，水泥的强度会逐渐减少，必要需进行检验。

7.6.5教学方法

多媒体教学结合讲授

7.6.6作业安排及课后反思

复习本节知识，预习掺大量混合材的水泥；作业：p59页一题1/2/4/6/7/9/10题

（1）建筑石膏及其制品为什么适用于室内，而不适用于室外?

（2）某办公楼室内抹灰采用的是石灰砂浆，交付使用后墙面逐渐出现普通鼓包开裂，试分析其原因。欲避免这种事故发生，应采取什么措施?

（3）在没有检验仪器的条件下，欲初步鉴别一批生石灰的质量优劣，问：可采取什么简易方法?

（4）水泥生产中为什么掺加石膏？

（5）为什么强度发展与环境温、湿度有关

（6）为什么水泥颗粒越细，水化放热越快？

7.6.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.6.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材水泥部分

7.7教学单元七（2学时）

7.7.1教学日期（7次/32学时）

7.7.2教学目标

1. 掌握掺大量混合材水泥的组成、水化特点、技术性质及应用。

2.学会根据工程要求合理选择水泥品种和标号。

3.了解特性水泥和专用水泥的一般特性。

7.7.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.掺大量混合材的水泥

2.特性水泥和专用水泥

重点：

1.水泥混合材种类，活性混合材的水化特点；矿渣硅酸盐水泥的二次水化反应；

2.种水泥的性能特点及应用范围。

难点：

六大通用水泥的特性及应用

7.7.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）水泥的水化热对混凝土工程有何危害?

（2）为什么生产硅酸盐水泥时掺适量石膏对水泥不起破坏作用，而石膏掺量过多却会对水泥起破坏作用?

（3）为什么要控制水泥的初凝和终凝时间？它对施工有什么意义

2. 混合材料:活性混合材料和非活性混合材料(讲授)

3.普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥的特性与应用（讲授）

4.特性水泥和专用水泥（讲授）

快硬水泥、白色水泥、道路水泥、水工水泥、膨胀水泥、砌筑水泥的特性与应用

5. 工程实例分析：挡土墙开裂与水泥的选用

现象：某大体积混凝土工程，浇筑两周后拆模，发现挡土墙有多道贯穿型的纵向裂缝。该工程使用某立窑水泥厂生产的42.5硅酸盐水泥，其熟料矿物组成如下：

| C3S | C2S | C3A | C4AF |
| --- | --- | --- | --- |
| 61％ | 14％ | 14％ | 11％ |

6.胶凝材料小结

石灰、石膏、水玻璃及6大通用水泥的特性和应用及运输和保管要注意的事项。

7.7.5教学方法

多媒体教学结合讲授

7.7.6作业安排及课后反思

复习本节知识，预习混凝土；作业：P59页一题12小题，二题，三题

（1）水泥的水化热对混凝土工程有何危害?

（2）为什么生产硅酸盐水泥时掺适量石膏对水泥不起破坏作用，而石膏掺量过多却会对水泥起破坏作用?

（3）为什么要控制水泥的初凝和终凝时间？它对施工有什么意义

（4）工程实例分析：挡土墙开裂与水泥的选用.

7.7.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.7.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材水泥部分

7.8教学单元八（2学时）

7.8.1教学日期（8次/32学时）

7.8.2教学目标

掌握混凝土原材料的作用及其技术性质

7.8.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.概述，

2.混凝土的基本组成材料的技术性质以及选择原则。

重点：

混凝土的基本组成材料的技术性质以及选择原则

难点：

混凝土的基本组成材料的合理选用

7.8.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）某工地建筑材料仓库存有白色胶凝材料3桶，原分别标明为磨细生石灰、建筑石膏和白色水泥，后因保管不善，标签脱落，问可用什么简易方法来加以辨别？

（2）硅酸盐水泥的适用领域有哪些？不适合的领域有哪些？为什么？

（3）施工工地对水泥应如何保管和存放？为什么？

混凝土用途广，用量大，其性能和质量关系到土木工程的质量，是本课程的重点之一。

通过大量的工程实例的图片，介绍混凝土在工程中的应用，以及一些工程事故的图片，让学生深刻了解学习混凝土的重要性。然后讲解混凝土一章的学习重点和难点，导入所要学习的基本知识。首先讲清混凝土的基本概念，普通混凝土各组成材料的基本性质及其质量要求，重点讲清普通混凝土的和易性、强度、变形性能和耐久性，他们的具体性质，影响因素，提高他们的措施。简单介绍混凝土的外掺料，重点讲清混凝土的外加剂的特点和应用。简单介绍混凝土的质量控制指标。着重讲解普通混凝土的配合比的设计，举例说明混凝土配合比设计的步骤。简单介绍其他品种的混凝土。最后对本章作一个小结。本章知识需要讲授4次课。

2.概述：（讲授与图片）

- 混凝土的分类：

按表观密度分：重混凝土、普通混凝土 、轻混凝土

按胶凝材料分：水泥混凝土、水玻璃混凝土、沥青混凝土、聚合物水泥混凝土等。

按用途分：

结构混凝土、防水混凝土、道路混凝土、耐酸混凝土、大体积混凝土、防辐射混凝土

按生产和施工工艺分：

预拌混凝土（商品混凝土）、泵送混凝土、喷射混凝土、碾压混凝土、离心混凝土等。

按强度分：普通混凝土、高强混凝土、超高强混凝土

按配筋情况分：素混凝土、钢筋混凝　土、预应力混凝土、钢纤维混凝土等。

（2）混凝土的特点

优点：

1. 混凝土中占70%的砂、石骨料资源丰富,可就地取材,价格便宜。

2. 可根据工程需要浇筑成各种形状尺寸的构件。

3. 调整混凝土材料组成，可获得不同的性能和要求。

4.混凝土抗压强度高，且与钢筋具有良好的工作性。

5.混凝土具有很好的耐久性

缺点：

自重大、抗拉强度低、脆性大、导热性强等、生产周期长、受施工过程影响较大。

（3）土木工程对混凝土的基本要求

满足混凝土结构设计的强度要求，以保证构筑物能安全地承受各种设计荷载；

满足混凝土施工所要求的和易性，以便硬化后能得到均匀密实的混凝土；

具有与工程环境相适应的耐久性，以保证构筑物在所处环境中服役寿命；

满足经济与生态的要求，能源与资源消耗低、环境负荷少等。

3.普通混凝土的基本组成材料的作用（讲授）

四种组成材料在混凝土中所起的作用：

砂、石：骨架作用；抑制混凝土的收缩。

水泥＋水→水泥浆：

水泥浆包裹在砂粒的表面并填充砂粒间的空隙而形成水泥砂浆，水泥砂浆又包裹石子表面并填充石子间的空隙，形成混凝土。凝结硬化前：起填充、润滑、包裹的作用凝结硬化后：起胶结作用

4.水泥（讲授）

品种：根据工程特点、所处环境条件及施工条件，进行合理选择

强度等级 ：高强度等级的水泥配制高强度等级的混凝土。

5.水（讲授）

干净、洁净、杂质含量少符合国家标准是水

6.细骨料（讲授）

选用杂质含量少符合国家标准是砂

砂子技术性能

MX=(A2+A3+A4+A5+A6)−5A1100−A1

提问：

（1）砂的颗粒级配区与细度模数的意义相同吗？为什么？

（2） 细度模数相同，级配相同吗？级配相同，细度模数相同吗？

7.粗骨料（讲授）

技术要求，有害杂质含量，针片状颗粒含量，强度 ，颗粒级配与最大粒径 ，坚固性

最大粒径的限制

8.骨料的含水状态 （图片）

完全干燥   气 干   饱和面干  含水湿润

7.8.5教学方法

多媒体教学结合讲授

7.8.6作业安排及课后反思

预习混凝土的混凝土外加材料及和易性；作业：P139页一题1~4题

（1）某工地建筑材料仓库存有白色胶凝材料3桶，原分别标明为磨细生石灰、建筑石膏和白色水泥，后因保管不善，标签脱落，问可用什么简易方法来加以辨别？

（2）硅酸盐水泥的适用领域有哪些？不适合的领域有哪些？为什么？

（3）施工工地对水泥应如何保管和存放？为什么？

（4）砂的颗粒级配区与细度模数的意义相同吗？为什么？

（5） 细度模数相同，级配相同吗？级配相同，细度模数相同吗？

7.8.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.8.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材混凝土部分

7.9教学单元九（2学时）

7.9.1教学日期（9次/32学时）

7.9.2教学目标

1.了解外加剂和掺合料；

2.掌握普通混凝土的和易性

7.9.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.外加剂和掺合料

2.普通混凝土的和易性

重点：

普通混凝土的和易性及影响因素，对混凝土性能的影响。

难点：

普通混凝土的和易性及影响因素，对混凝土性能的影响。

7.9.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）粗骨料最大粒径，大受哪些因素限制？小受哪些因素限制？

（2）表面特征与形状对混凝土性能的有何影响。

（3）混凝土各组成材料所起的作用？

2.混凝土外加剂（讲授）

（1）外加剂的分类

（2）常用外加剂

减水剂，引气剂调节混凝土凝结时间的外加剂

（3）.外加剂的注意事项

4.混凝土外掺料

5.和易性的含义

混凝土拌合物便于施工并能获得均匀、密实混凝土的一种综合性能，包括：

流动性、粘聚性、保水性。

提问：

和易性不良的混凝土拌合物，施工后会出现什么情况？

6.和易性的测定与评价

以测定其流动性为主，辅以对其粘聚性和保水性的观察，然后根据测定和观察结果，综合评价其和易性。

7.和易性选择

在不影响施工操作和保证密实成型的前提下,应尽量选择较小的流动性。

提问：

为什么坍落度筒法能反映塑性混凝土拌合物的和易性？

8.影响混凝土和易性的因素

组成材料的影响：

水灰比 水泥浆数量 Sp 骨料

环境因素的影响：

时间 温度

观察与讨论

试比较石子表面状态不同对混凝土和易性的影响

9.提高和易性的措施

提问：

水泥浆用量越多越好吗？

7.9.5教学方法

多媒体、板书、结合工程实例进行讲授

7.9.6作业安排及课后反思

复习本节知识，预习混凝土的强度及变形性能；作业：p139页一题6/7/9/11/13题

（1）粗骨料最大粒径，大受哪些因素限制？小受哪些因素限制？

（2）表面特征与形状对混凝土性能的有何影响。

（3）混凝土各组成材料所起的作用？

（4）和易性不良的混凝土拌合物，施工后会出现什么情况？

（5）为什么坍落度筒法能反映塑性混凝土拌合物的和易性？

(6)水泥浆用量越多越好吗？

7.9.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.9.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材混凝土部分

7.10教学单元十（2学时）

7.10.1教学日期（10次/32学时）

7.10.2教学目标

1.掌握普通混凝土的力学性能

2.掌握普通混凝土的变形性能

3.掌握普通混凝土的耐久性

7.10.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.普通混凝土的力学性能

2.普通混凝土的变形性能

3.普通的混凝土耐久性

重点：

混凝土的的强度、变形性能、耐久性及其影响因素。

难点：

强度的影响因素，混凝土的变形及其影响因素。

7.10.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）影响和易性的因素？提高和易性的措施？

（2）外加剂的选择？

2.混凝土受压破坏的形式（列表）

| 破坏形式 | 原因 | 可能性 |
| --- | --- | --- |
| 水泥石破坏 | 水泥等级低造成 | 经常出现 |
| 粘结面(界面)破坏 | 由于表面裂缝 | 经常出现 |
| 粗骨料破坏 | 正常情况下 ， f岩石>fcu, | 很少出现 |

3. 混凝土的抗压强度与强度等级（讲授）

立方体抗压强度

标准试件、标准条件

普通混凝土划分为十四个强度等级：C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80

提问：立方体抗压强度和立方体抗压强度标准值有何异同？

4.影响混凝土强度的因素:（讲授）

水泥强度等级和水灰比；

骨料的种类质量和数量；

温度和湿度的影响；

龄期的影响；

试件尺寸、

形式及加荷速度的影响。

5.提高混凝土强度的措施：（讲授）

选料；常用机械搅拌和振捣；养护工艺方面；

6.混凝土抗拉强度；（讲授）

7.混凝土的变形性能：（讲授）

（1）化学收缩；

（2）温度变形；

（3）湿涨干缩变形；

（4）荷载作用下的变形

8.混凝土的耐久性：（讲授）

（1）混凝土耐久性的概念：

9.常见的混凝土耐久性（讲授与图片）

混凝土的抗渗性

混凝土的抗冻性

混凝土的抗湿性

混凝土的碳化

混凝土的碱－骨料反应；

10.提高耐久性的措施（讲授）

7.10.5教学方法

多媒体、板书、结合工程实例进行讲授

7.10.6作业安排及课后反思

复习本讲知识，预习混凝土耐久性和质量控制；作业P139页一题16~20题

（1）影响和易性的因素？提高和易性的措施？

（2）外加剂的选择？

（3）立方体抗压强度和立方体抗压强度标准值有何异同？

7.10.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.10.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材混凝土部分

7.11教学单元十一

7.11.1教学日期（11次/32学时）

7.11.2教学目标

1. 了解混凝土的质量控制

2.学会混凝土的配合比设计与调整

7.11.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.混凝土的质量控制

2.混凝土的配合比设计

3.混凝土小结

重点：

混凝土的配合比的调整

难点：凝土质量控制。

7.11.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）影响强度的因素？提高强度的措施？

（2）耐久性有哪些？提高耐久性的措施？

2. 普通混凝土的质量控制（讲授）

（1）混凝土的强度波动规律－正态分布；

（2）混凝土的强度平均值、标准差、变异系数；

（3）混凝土强度保证率

- 混凝土的配制强度

3.普通混凝土的配合比设计（讲授）

4.混凝土配合比的表示方法（讲授）

混凝土配合比设计的基本要求（讲授）：

- 满足施工所要求的混凝土拌和物的和易性

- 满足混凝土结构设计的强度等级

- 满足耐久性要求

- 节约水泥，降低成本

5.凝土配合比设计的三个参数：（讲授）

水灰比、单位用水量、砂率

6.混凝土配合比设计的步骤：（讲授）

（1）初步配合比的计算：确定配制强度，初步确定水灰比值，选择每1m2混凝土的用水量，计算混凝土的单位用水量，选取合理砂率，计算1m2混凝土中砂、石骨料的用量；

- 基准配合比的确定：

- 实验室配合比的确定

- 施工配合比

7.混凝土配合比设计实例（讲授）

8.其他品种混凝土（自学）

- 轻骨料混凝土

- 无砂大孔混凝土

- 特细砂混凝土

（4）高性能混凝土

（5）道路混凝

9.混凝土小结

课堂练习：教材140页一题23小题

7.11.5教学方法

多媒体、板书、结合工程实例进行讲授

7.11.6作业安排及课后反思

复习本节知识，预习建筑砂浆；作业：P141页一题27/28小题，二、三题

（1）影响强度的因素？提高强度的措施？

（2）耐久性有哪些？提高耐久性的措施？

（3）课堂练习：教材140页一题23小题

7.11.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.11.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材混凝土部分

7.12教学单元十二

7.12.1教学日期（12次/32学时）

7.12.2教学目标

1.掌握建筑砂浆的组成材料及技术要求。

2.掌握建筑砂浆的和易性与强度等性质。

3.了解砌筑砂浆的配合比设计方法。

4.了解抹面砂浆和其他砂浆的配置方法和应用

7.12.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.砌筑砂浆

2. 抹面砂浆

3.其他砂浆

重点：

1.砌筑砂浆的组成材料、和易性、强度及强度等级；

2. 抹面砂浆的组成材料、分层施工法；

难点：

1．吸水基底对砂浆强度的影响；

2．砌筑砂浆的强度与强度等级之间的关系。

7.12.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）混凝土配合比的表示方法？

（2）混凝土配合比设计的基本要求？

（3）为什么在进行配合比设计时要采用配制强度？

首先介绍砂浆这种材料的学习重点和难点，导入本章学习的内容。重点讲清砌筑砂浆的组成材料，技术性质，注意比较砌筑砂浆的和易性和混凝土的和易性的异同点。砂浆的强度与基层材料的吸水情况的关系。简单介绍砌筑砂浆的配合比计算，简单介绍抹面砂浆的性质和特点，最后对本章作一个小结。本章知识需要1次课讲授。

2. 砌筑砂浆的组成材料（讲授）

（1）胶凝材料：

水泥、石灰、石膏和粘土等；

（2）细骨料

- 外加剂

3.砌筑砂浆的技术性质（讲授）

(1)新拌砂浆的和易性：

流动性、保水性

（2）硬化后砂浆的强度剂强度等级

(3)粘结力

（4）砂浆的变形

- 凝结时间

- 砂浆的耐久性

4.砌筑砂浆配合比设计（讲授）

  - 设计原则

  - 设计步骤：确定试配强度，计算石灰膏用量，确定砂的含量，确定用水量

5.抹面砂浆（讲授）

（1）抹面砂浆的组成材料

- 抹面砂浆的分类

6.特种砂浆（讲授）

（1）装饰砂浆：

（2）防水砂浆

- 保温砂浆和耐酸砂浆

（3）防辐射砂浆和吸音砂浆

7.砂浆小结（讲授）

7.12.5教学方法

多媒体、板书、结合工程实例进行讲授

7.12.6作业安排及课后反思

复习本节知识，预习墙体材料和屋面材料；作业：P152页一题1~3小题，二题

7.12.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.12.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材建筑砂浆

7.13教学单元十三

7.13.1教学日期（13次/32学时）

7.13.2教学目标

1.了解墙体材料分类

2.重点掌握烧结砖的分类和技术性能

3.了解砌块分类和计算性能

4.了解墙用板材分类和技术性能

7.13.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1. 砌墙砖

2.砌块

3.墙用板材

4.屋面材料

重点：

1.各种烧结砖的分类和基本技术性能

2.普通混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的基本性能和应用

难点：

1.不同类型烧结砖的原材料和基本性能的差异；

2.烧结砖的耐久性和质量等级

3.常用砌块与烧结砖之间基本性能的差异以及应用过程中需要注意的问题。

7.13.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）新拌砂浆的和易性包括哪些含义？如何测定？

（2）影响砌筑砂浆抗压强度的主要因素有哪些？

（3）对抹面砂浆与砌筑砂浆的组成材料和技术性质的要求有何不同？

通过图片介绍墙体材料在建筑工程中的应用，导入本章学习的内容。首先介绍本章学习的重点和难点，使学生对本章内容有一个基本了解。重点讲清墙体材料，特别是烧结普通砖的基本尺寸、外观质量、质量等级，耐久性等。明确烧结普通砖的优确点，国家对墙体材料大力发展的方向，讲清多孔砖、空心砖的规格、主要技术性能、应用等。在教学中，注意讲清红砖和青砖、过火砖和欠火砖的区别和使用，使学生能正确分辨过火砖和欠火砖。简单介绍一下常用的墙用板材，屋面材料一节供学生自学。最后对本章作一个小结。

- 烧结普通砖（重点讲清楚红砖、青砖；过火砖、欠火砖）

①烧结普通砖的生产工艺过程

②烧结普通砖的主要技术性能指标

③烧结普通砖的产品标记

④烧结普通砖的特点及应用

提问：1立方米砖砌体需要多少块砖？

2.烧结多孔砖和空心砖（讲授和图片）

（1）烧结多孔砖

是以粘土、页岩、煤矸石为主要原料，经焙烧而成的孔洞率≥15%，孔小而多的砖。其孔洞垂直于大面，砌筑时要求孔洞方向垂直于承压面。常用于砌筑六层以下的承重墙。

（2）烧结空心砖

是以粘土、页岩、煤矸石为主要原料，经焙烧而成的孔洞率≥35％，孔的尺寸大而少的砖。其孔洞垂直于顶面，砌筑时要求孔洞方向与承压面平行，主要用于非承重部位。

3.砌块（讲授）

（1）混凝土砌块

- 蒸压砌块

- 粉煤灰砌块

（4）石膏砌块

4.墙用板材（讲授）

- 内墙板

- 水泥类墙板

- 塑网加芯板

（4）轻质隔热夹芯板

5.屋面材料（自学）

6.本章小结

7.13.5教学方法

多媒体、板书、结合工程实例进行讲授

7.13.6作业安排及课后反思

复习本讲知识，预习建筑钢材；作业：p一、二题，三题4/6小题

（1）新拌砂浆的和易性包括哪些含义？如何测定？

（2）影响砌筑砂浆抗压强度的主要因素有哪些？

（3）对抹面砂浆与砌筑砂浆的组成材料和技术性质的要求有何不同？

（4）1立方米砖砌体需要多少块砖？

7.13.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.13.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材墙体材料和屋面材料

7.14教学单元十四

7.14.1教学日期（14次/32学时）

7.14.2教学目标

1.了解建筑钢材的分类

2.掌握钢材的主要技术性能

3.了解钢材的化学成分对钢材性能的影响

4.掌握钢材的冷加工及时效。

7.14.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

土木工程钢材的基本知识

重点：

1.建筑钢材的分类和主要建筑钢材

2.建筑钢材的抗拉性能、冷弯性能、冲击性能、硬度、耐疲劳性能，建筑钢材的晶体组织和化学成分、钢材的热加工与冷加工

难点：

1.钢材的力学性能

2.钢材的冷加工与强化

7.14.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）红砖与青砖有什么区别？

（2）欠火砖和过火转有什么区别？

通过大量的钢材实例的图片，说明钢材在建筑工程中的应用，导入本章学习的内容。首先介绍本章学习的重点和难点，让学生对本章知识有一个大概的了解。重点讲清建筑钢材的冶炼和分类，特别是钢材的力学性质及其力学指标。为了节约钢材，钢材需进行冷加工强化处理，以提高钢材的屈服点的应力。重点讲清表征钢材塑性的指标。重点讲清钢结构用钢和钢筋混凝土用钢的品种和合理选用。简单介绍一下钢材的腐蚀和防止的问题。对于吕及铝合金、铜及铜合金一节的知识让学生们自学。最后对本章基本知识进行总结。本章知识使考核重点之一。本章知识需要讲授2次课。

2.钢及其特性（讲授）

3．建筑钢材的主要品种（讲授和图片）

4.钢材的冶炼

5.钢材的分类

（1）按冶炼方法分： 氧气转炉钢、电炉钢、平炉钢

（2）按用途分：

建筑钢、结构钢、工具钢、特殊性能钢（如不锈钢、耐酸钢、耐碱钢、磁钢等

（3）按质量分： 按S和P元素含量，分为普通质量钢、优质钢和特殊质量钢。

（4）按化学成分分：碳素钢和合金钢

6.钢的组织和化学成分对钢材性能的影响

- 材的组织和化学成分：

  - 钢的基本晶体组织及对钢材性能的影响

  - 化学成分对钢材的影响

| 组织名称 | 含碳量(%) | 结构特征 | 性 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁素体 | ≤0.02 | -Fe中的固溶体 | 强度、硬度很低，塑性好 冲击韧性很好 |
| 奥氏体 | 0.8 | -Fe中的固溶体 | 强度、硬度不高，塑性大 |
| 渗碳体 | 6.67 | 化合物Fe3C | 抗拉强度很低，硬脆，很耐磨 ，塑性几乎为零 |
| 珠光体 | 0.8 | 铁素体与的机械混合物 | 强度较高，塑性和韧性介于 铁素体和渗碳体之间 |

| 化学成分 | 化学成分对钢材性能的影响 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 碳(C) | 含碳量在0.8%以下时，随含碳量的增加，钢的强度和硬度提高，塑性和韧性降低；但当含碳量大于1.0%时，随含碳量增加，钢的强度反而下降。含碳量增加，钢的焊接性能变差，尤其当含碳量大于0.3%时，钢的可焊性显著降低 | 建筑钢材的含碳量不可过高，但是在用途上允许时，可用含碳量较高的钢，最高可达0.6% |
| 硅(Si) | 硅含量在1.0%以下时，可提高钢的强度、疲劳极限、耐腐蚀性及抗氧化性，对塑性和韧性影响不大，但可焊性和冷加工性能有所影响。硅可作为合金元素，用以提高合金钢的强度 | 硅是有益元素，通常碳素钢中硅含量小于0.3%，低合金钢含硅量小于1.8% |
| 锰(Mn) | 锰可提高钢材的强度、硬度及耐磨性。能消减硫和氧引起的热脆性，改善钢材的热工性能。锰可作为合金元素，提高钢材的强度 | 锰是有益元素，通常锰含量在1%～2% |
| 硫(S) | 硫引起钢材的“热脆性”，会降低钢材的各种机械性能，使钢材的可焊性、冲击韧性、耐疲劳性和抗腐蚀性等均降低 | 硫是有害元素，建筑钢材的含硫量应尽可能减少，一般要求含硫量小于0.045% |
| 磷(P) | 磷引起钢材的“冷脆性”，磷含量提高，钢材的强度、硬度、耐磨性和耐蚀性提高，塑性、韧性和可焊性显著下降 | 磷是有害元素，建筑用钢要求含磷量小于0.045% |
| 氧(O) | 含氧量增加，使钢材的机械强度降低、塑性和韧性降低，促进时效，还能使热脆性增加，焊接性能变差 | 氧是有害元素，建筑钢材的含氧量应尽可能减少，一般要求含氧量小于0.03% |
| 氮(N) | 氮使钢材的强度提高，塑性特别是韧性显著下降。氮会加剧钢的时效敏感性和冷脆性，使可焊性变差。但在铝、铌、钒等元素的配合下，可细化晶粒，改善钢的性能，故可作为合金元素。 | 建筑钢材的含氮量应尽可能减少，一般要求含氮量小于0.008% |

7.钢材的力学性能

抗拉性能、冷弯性能、冲击韧性、硬度、疲劳强度

提问：δ5与δ10谁大？

8.焊接性能

9.冷加工时效及其应用

工程实例

现象：某厂的钢结构屋架用中碳钢焊接而成，使用一段时间后，屋架坍塌，请分析事故原因

7.14.5教学方法

多媒体、板书、结合工程实例进行讲授

7.14.6作业安排及课后反思

复习本节知识，预习建筑中常用的钢材；作业：P188页三题

（1）红砖与青砖有什么区别？

（2）欠火砖和过火转有什么区别？

（3）δ5与δ10谁大？

（4）工程实例

7.14.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.14.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材金属材料部分

7.15教学单元十五

7.15.1教学日期（15次/32学时）

7.15.2教学目标

掌握碳素钢、低合金钢的表示方法及其在建筑上的应用。

7.15.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.建筑上常用的钢材

2.钢材的腐蚀和防止

3.其他金属材料

重点：

建筑钢材标准与选用

难点：

建筑钢材的选用

7.15.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）含碳量对钢材性能有何影响？

（2）什么是钢材的屈强比？其大小对使用性能有何影响？

（3）表示钢材塑性的指标是什么？其大小对钢材性能有何影响？

2. 主要钢种（讲授）

（1）碳素结构钢

共有Q195、Q215、Q235、Q255、Q275五个牌号。

应用：

Q195、Q215，含碳量低，强度低，塑性、韧性、加工性能和可焊性好，主要用于轧制薄板和盘条、制造铆钉、地脚螺栓等。Q235，含碳适中，综合性能好，强度、塑性和焊接等性能得到很好配合，用途最广泛。常轧制成盘条或钢筋，以及圆钢、方钢、扁钢、角钢、工字钢、槽钢等型钢，广泛地应用于建筑工程中。Q255、Q275，强度、硬度较高，耐磨性较好，塑性和可焊性能有所降低。主要用作铆接与螺栓连接的结构及加工机械零件

（2）优质碳素结构钢

优质碳素钢的性能主要取决于含碳量。含碳量高，则强度高，但塑性和韧性降低。在建筑工程中，30～45号钢主要用于重要结构的钢铸件和高强度螺栓等，45号钢用做预应力混凝土锚具，65～80号钢用于生产预应力混凝土用钢丝和钢绞线

（3）低合金高强度结构钢

共有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460五个牌号

应用：

Q295，钢中只含有极少量合金元素，强度不高，但有良好的塑性、冷弯、焊接及耐蚀性能。主要用于建筑工程中对强度要求不高的一般工程结构。Q345、Q390，综合力学性能好，焊接性能、冷热加工性能和耐蚀性能均好，C、D、E级钢具有良好的低温韧性。主要用于承受较高荷载的焊接结构。Q420、Q460，强度高，特别是在热处理后有较高的综合力学性能。主要用于大型工程结构及要求强度高、荷载大的轻型结构

提问：对于有冲击、震动荷载和在低温下工作的结构采用什么钢材?

3.钢筋混凝土用钢材（讲授）

热扎钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、冷拔低炭钢丝、预应力混凝土用钢丝及钢绞丝

| 表面形状 | 强度等级代号 | 公称 直径 | 屈服点σs，MPa | 抗拉强度σb，MPa | 伸长率δ5，% | 冷弯 d—弯心直径 a—钢筋公称直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |  |  |
| 光圆 | HPB235 | 8～20 | 235 | 370 | 25 | 180°d=a |
| 月牙肋 | HRB335 | 6～25 28～50 | 335 | 490 | 16 | 180°d=3a 180°d=4a |
|  | HRB400 | 6～25 28～50 | 400 | 570 | 14 | 180°d=4a 180°d=5a |
|  | HRB500 | 6～25 28～50 | 500 | 630 | 12 | 180°d=6a 180°d=7a |

热扎钢筋

4.钢结构用钢材（讲授）

钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等；薄壁轻型钢结构中主要采用薄壁型钢、圆钢和小角钢；钢材所用的母材主要是普通碳素结构钢及低合金高强度结构钢。钢结构用钢有热轧型钢、冷弯薄壁型钢、棒材、钢管和板材。

提问: 低合金高强结构钢与碳素结构钢有哪些不同?

5.钢材的锈蚀与防止（讲授）

对于普通混凝土、轻骨料混凝土和粉煤灰混凝土，为了防止钢筋锈蚀，应保证混凝土的密实度以及钢筋保护层的厚度。在二氧化碳浓度高的工业区采用硅酸盐水泥或普通水泥，限制含氯盐外加剂的掺量并使用混凝土用钢筋防锈剂(如亚硝酸钠)。预应力混凝土应禁止使用含氯盐的骨料和外加剂。对于加气混凝土等可以在钢筋表面涂环氧树脂或镀锌等方法来防止表面刷漆2. 表面镀金属

钢结构防锈措施：表面刷漆，表面镀金属， 采用耐候钢

6.钢材的防火

7.其他金属材料（自学）

（1）铝及铝合金

（2）铜及铜合金

（3）铸铁

8.本章小结

7.15.5教学方法

多媒体、板书、结合工程实例进行讲授

7.15.6作业安排及课后反思

复习本讲知识，预习防水材料；作业：P168页一、二、四题

（1）含碳量对钢材性能有何影响？

（2）什么是钢材的屈强比？其大小对使用性能有何影响？

（3）表示钢材塑性的指标是什么？其大小对钢材性能有何影响？

(4)低合金高强结构钢与碳素结构钢有哪些不同?

（5）对于有冲击、震动荷载和在低温下工作的结构采用什么钢材?

7.15.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.15.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材金属材料部分

7.16教学单元十六

7.16.1教学日期（16次/32学时）

7.16.2教学目标

1.了解防水材料的特点与分类

2.掌握石油沥青的技术性能、指标要求及选用

3.了解煤沥青的性能

7.16.3教学内容（含重点、难点）

知识点：

1.防水材料的特点与分类

2.石油沥青

3.煤沥青

重点：

1.石油沥青的组分、技术性质，牌号的划分以及选用

2.石油沥青与煤沥青的区别

难点：

石油沥青的技术性质及牌号的划分，合理选用石油沥青

7.16.4教学过程

1.复习上讲知识（提问）

（1）钢与生铁在化学成分上有何区别?

（2）钢按化学成分不同可分为哪些种类?

（3）土木工程中主要用哪些钢种?

(4)钢材的冷加工对性能有何影响?什么是自然时效和人工时效?

(5)说明Q235－C与Q390－D所属的钢种及各符号的意义?

(6)热轧钢筋按什么性能指标划分等级?并说明各级钢筋的用途。

首先介绍本章的重点和难点，导入本章学习的内容。重点讲清石油沥青的组分、技术性质、技术标准和合理选用。简单介绍一下煤沥青的基本知识。重点讲清改性沥青的种类和应有，这在当前建筑中应有得叫广泛。对防水涂料、防水卷材、密封材料主要讲清他们的基本性质和应有，对于具体的材料叫学生自学。最后对本章进行总结。本章知识需要讲授2次课。

2.防水材料的特点（讲授）

抗渗性、整体性、耐候性、强度、耐腐蚀性

3.防水材料的分类（讲授）

防水材料品种繁多，按其基本成分，可分为：沥青基防水材料、橡胶基防水材料、树脂基防水材料。按其形状和用途，可分为：防水卷材、防水涂料、密封材料。 
4.防水材料总的发展趋势是：

a.向橡胶基和树脂基防水材料或高聚物改性沥青系列发展；

b.油毡的胎体由纸胎向玻纤胎或化纤胎方面发展；

c.密封材料和防水涂料由低塑性产品向反弹性、高耐性产品的方向发展；

d.防水层的构造应由多层向单层防水发展；

e.施工方法则由热熔法向冷粘贴法发展。

5.石油沥青（讲授）

（1）石油沥青的组分与结构

通常从使用角度出发，将沥青中按化学成分和物理力学性质相近的成分划分为若干个组，这些组就称为“组分”。石油沥青的组分及其主要物性如下：

油分、树脂、地沥青质。

根据沥青中各组分的相对比例不同，胶体结构可分为溶胶型、凝胶型和溶凝胶型三种类型

（2）石油沥青的技术性质

1）粘滞性

石油沥青的粘滞性又称粘性或粘度，它是反映沥青材料内部阻碍其相对流动的一种特性，是沥青材料软硬、稀稠程度的反映。 
对粘稠（半固体或固体）的石油沥青用针入度表示，对液体石油沥青则用粘滞度表示。

2）塑性

塑性指石油沥青在外力作用下产生变形而不破坏，除去外力后，仍能保持变形后的形状的性质。沥青之所以能配制成性能良好的柔性防水材料，很大程度上决定于沥青的塑性。沥青的塑性对冲击振动荷载有一定吸收能力，并能减少摩擦时的噪声，故沥青是一种优良的道路路面材料。 石油沥青的塑性用延度表示。

3）温度敏感性（感温性）

温度敏感性指石油沥青的粘滞性和塑性随温度升降而变化的性能。 
  温度敏感性以软化点指标表示。由于沥青材料从固态至液态有一定的变态间隔，故规定以其中某一状态作为从固态转变到粘流态的起点，相应的温度则称为沥青的软化点。

4）大气稳定性

大气稳定性是指石油沥青在热、阳光、氧气和潮湿等大气因素的长期综合作用下抵抗老化的性能，也是沥青材料的耐久性。大气稳定性即为沥青抵抗老化的性能。 
石油沥青的大气稳定性以加热蒸发损失百分率和加热前后针入度比来评定。 
以上四种性质是石油沥青材料的主要性质，前三项是划分石油沥青牌号的依据。此外，为评定沥青的品质和保证施工安全，还应了解石油沥青的溶解度、闪点和燃点等性质。 
闪点和燃点的高低，表明沥青引起火灾或爆炸的可能性的大小，它关系到运输，贮存和加热使用等方面的安全。例如建筑石油沥青闪点约230℃，在熬制时一般温度应控制在185~200℃。为安全起见，沥青加热时还应与火焰隔离。

（3）石油沥青的分类、标准

石油沥青分道路石油沥青、建筑石油沥青、防水防潮石油沥青、普通石油沥青等四种

道路石油沥青、建筑石油沥青和普通石油沥青都是按针入度指标来划分牌号的。在同一品种石油沥青材料中，牌号愈小，沥青愈硬；牌号愈大，沥青愈软，同时随着牌号增加，沥青的粘性减小（针入度增加），塑性增加（延度增大），而温度敏感性增大（软化点降低）。

防水防潮石油沥青按针入度指数来划分牌号，它除保证针入度、软化点、溶解度、蒸发损失、闪点等指标外，特别增加了保证低温变形性能的脆点指标。

（4）石油沥青的选用

道路石油沥青牌号主要用于道路路面或车间地面等工程，一般拌制成沥青混凝土、沥青拌合料或沥青砂浆等使用。道路石油沥青还可作密封材料、粘结剂及沥青涂料等。此时宜选用粘性较大和软化点较高的道路石油沥青，如60甲。

建筑石油沥青粘性较大，耐热性较好，但塑性较小，主国用作制造油毡、油纸、防水涂料和沥青胶。它们绝大部分用于屋面及地下防不、沟槽防水、防腐蚀及管道防腐等工程。  对于屋面防水工程，应注意防止过分软化。据高温季节测试，沥青屋面达到的表面温度比当地最高气温高25～30℃，为避免夏季流淌，屋面用沥青材料的软化点应比当地气温下屋面可能达到的离高温度高20℃以上。例如某地区沥青屋面温度可达65℃，选用的沥青软化点应在85℃以上。但软化点也不宜选择过高，否则冬季低温易发生硬脆甚至开裂对一些不易受温度影响的部位。

防水防潮石油沥青的温度稳定性较好，特别适用做油毡的涂覆材料及建筑屋面和地下防水的粘结材料。其中3号沥青温度敏感性一般，质地较软，用于一般温度下的室内及地下结构部分的防水。4号沥青温度敏感性较小，用于一般地区可行走的缓坡屋面防水。5号沥青温度敏感性小，用于一般地区暴露屋顶或气温较高地区的屋面防水。6号沥青温度敏感性最小，并且质地较软，除一般地区外，主要用于寒冷地区的屋面及其它防水防潮工程。

普通石油沥青含蜡较多，其一般含量大天5%，有的高达20%以上（称多蜡石油沥青），因而温度敏感性大，故在工程中不宜单独使用，只能与其它种类石油沥青掺配使用。

6.煤沥青

煤沥青是炼焦厂或煤气厂的副产品。煤沥青的主要组分为油分、脂胶、游离碳等，常含有少量酸、碱物质。由于煤沥青的组分和石油沥青不同，故其性能也不同，主要表现在下列各点：温度敏感性大；大气稳定性较差；塑性较差；与矿料表面的粘附力较好；防腐性好。

讨论：请比较下列A、B两种建筑石油沥青的针入度、延度及软化点测定值。若于南方夏季炎热地区屋面选用何种沥青较合适，请讨论

| 编号 | 针入度/0.01mm (25℃，100g，5s) | 延度/cm (25℃，5cm/min | 软化点 环球法 /℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 5 | 72 |
| B | 22 | 2.5 | 101 |

7.16.5教学方法

多媒体、板书、结合工程实例进行讲授

7.16.6作业安排及课后反思

复习本节知识，预习改性沥青防水材料及合成高分子防水材料；作业：P214页1题

（1）钢与生铁在化学成分上有何区别?

（2）钢按化学成分不同可分为哪些种类?

（3）土木工程中主要用哪些钢种?

(4)钢材的冷加工对性能有何影响?什么是自然时效和人工时效?

(5)说明Q235－C与Q390－D所属的钢种及各符号的意义?

(6)热轧钢筋按什么性能指标划分等级?并说明各级钢筋的用途。

（7）请比较下列A、B两种建筑石油沥青的针入度、延度及软化点测定值。若于南方夏季炎热地区屋面选用何种沥青较合适，请讨论

7.16.7课前准备情况及其他相关特殊要求

准备好教材和多媒体课件

7.16.8参考资料（具体到哪一章节或页码）

本课堂教材防水材料部分

8．课程要求

8.1学生自学要求

本课程自学内容较多。要求学生课前预习所学知识，自学内容包括有机高分子材料、木材、装饰材料、绝热材料、吸声材料等内容。要求学生通过自学，掌握上述材料的基本性能和应用。

8.2课外阅读要求

要求学生在有限的课外时间，能广泛阅读一些新型土木工程材料在工程实际中的应用。了解我国一些大型建筑工程的材料应用，拓宽自己的知识面，了解本课程前沿的知识，为后续课程和今后工程实际储备相关知识打下基础。

8.3课堂讨论要求

每次上课都有课堂讨论，要求大家积极参与讨论，并把讨论结果计入平时成绩。

8.4课程实践要求

与本课程相对应的实验课程，要求具备理论课的知识，为实验课打下良好的基础。

9．课程考核

9.1出勤（迟到、早退等）、作业、报告等的要求

原则上本课程考勤次数为5次，按学校规定旷课三分之一的不能参加考试。作业原则上每章交一次，平时成绩由出勤、作业、期中考试三部分构成。

9.2成绩的构成与评分规则说明

本课程总成绩由平时成绩和期终成绩构成，平时占总成绩的30%，期终占总成绩的70%。

9.3考试形式及说明

本课程为基础必修课程，按学校规定是考试，考试形式为闭卷。

10．学术诚信

10.1考试违规与作弊处理

对于考试违规与作弊的同学按学校有关规定进行处理。

10.2杜撰数据、信息处理等

对于杜撰数据、信息的同学按学校有关规定进行处理。

10.3学术剽窃处理等

对于学术剽窃按学校有关规定进行处理。

11．课堂规范

11.1课堂纪律

要求教师不要迟到早退；要求学生遵守课堂纪律。不迟到、不早退、不旷课、不讲话。

11.2课堂礼仪

教师和学生要注意自己的一言一行，注意自己的仪容仪表。

12．课程资源

12.1教材与参考书

1、建筑材料，符方，东南大学出版社

2、建筑材料，高琼英，武汉工业大学出版社

3、建筑材料，王世芳，武汉大学

4、土木工程材料， 苏达根 ，高等教育出版社

5、土木工程材料 ，刘祥顺，大连理工大学出版社

12.2网络课程资源

教学课件

13．教学合约

13.1教师作出师德师风承诺

本人在此承诺：遵守师德师风，对每位同学一视同仁。

13.2阅读课程实施大纲，理解其内容

在上课前认真阅读课程实施大纲，理解其内容，按照实施大纲进行教学

13.2同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望

本人同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望